TESTER VLHKOSTI DŘEVA A STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ  (model  WHT – 860)

MOISTURE TESTER FOR WOOD AND BUILDING MATERIALS  (model  WHT – 860)

- Použití testeru WHT – 860

Přístroj je možné použít ve všech oblastech dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu pro pohotovou a spolehlivou kontrolu vlhkosti zpracovávaného materiálu. S přístrojem lze s úspěchem měřit i vlhkost stavebních materiálů za použití převodní tabulky.

- Funkce přístroje

Tester WHT – 860 pracuje na principu měření elektrického odporu mezi elektrodami (hroty) měřící sondy. Výsledná hodnota je přímo v procentech vlhkosti dřeva zobrazena na3 a ½ místném LCD displeji. Vestavěná teplotní kompenzace umožňuje měření i na teplotách odlišných od 20°C bez nutnosti použití korekční tabulky pro přepočet. Na základě použité konstrukce přístroje odpadá nutnost jeho kalibrace před každým měřením. Proto je možné získat rychlé a přesné informace o vlhkosti měřeného materiálu. Vlastní měřící rozsah testeru je rozdělen do dvou dílčích podrozsahů, a to od 8 do 23 % a od 21 do 60 % (orientačně až do 100 %), z důvodu dosažení potřebné přesnosti měření.

- Obsluha přístroje

Nejprve propojíme, nebo zkontrolujeme propojení mezi testerem a měřící sondou. Způsob propojení konektorem BNC pracuje na bajonetovém principu, tím je možné připojení i jiných typů sond. Poté uchopíme měřící sondu a zarazíme ji do zkoušeného materiálu tak, aby osa spojnice obou hrotů sondy měla směr rovnoběžný s dřevními vlákny. Přitom je třeba dosáhnout takové hloubky zaražení, aby se vrcholy měřících hrotů nalézaly v hloubce předpokládané nejvyšší vlhkosti (zpravidla ve středu materiálu). Před vlastním měřením provedeme nastavení teplotní kompenzace (nastavíme teplotu dřeva) pomocí přepínače nalevo. Stupnice je cejchována přímo ve stupních Celsia. Nyní zapneme tester přepnutím přepínače z polohy „OFF“ do polohy „I“, a na displeji se po ustálení hodnot zobrazí hodnota vlhkosti dřeva vztahující se na teplotu 20°C. Pokud se na displeji zobrazí symbol „1“, značí to, že vlhkost je vysoká a je nutno přepnout do polohy „II“. Po ukončení měření přístroj vypneme přepnutím přepínače do polohy „OFF“. Sondu vyjmeme z materiálu kýváním ve směru spojnice hrotů. ! POZOR – nikdy nekývejte sondou ve směru kolmém na spojnici hrotů – hrozí jejich ulomení ! Končí-li životnost baterie, objeví se v levém horním rohu displeje symbol šipka „           “ , nebo symbol „LO BAT“, který signalizuje nutnost výměny baterie. Tato činnost je lehce proveditelná po odtlačení krytu bateriového prostoru na spodní hraně směrem k sobě. Výměnu provádějte pouze při vypnutém přístroji a dbejte na zachování správné polarity baterie.

- Možné zdroje chyb měření

Je-li vlhkost měřeného materiálu vyšší než asi 30 %, dochází k nasycení vláknin dřeva vodou a měření ztrácí na své přesnosti. Proto je význam měření v oblasti nad 30 % zejména v získání možnosti vzájemného porovnání dvou materiálů a nikoliv k přesnému určení vlhkosti. Návod je doplněn převodní tabulkou různých dřevin,  ze které je možno rychle určit správnou vlhkost měřeného materiálu. První řádek tabulky SMRK je uváděn v celých číslech (8-25 %), to znamená, že měřící křivka vlhkoměru je cejchována na tuto dřevinu. Ostatní řádky slouží pro přesné určení vlhkosti uvedených druhů dřev. Měření vlhkosti dřeva při teplotách pod 0°C (zmrzlého dřeva) může být zatíženo značnou chybou, zejména při jeho vyšší vlhkosti. Proto považujte výsledky získané v tomto případě za velice přibližné. Pokud má měřený materiál nízkou vlhkost (menší než 10 %), mohou se vyskytnout problémy s nestabilitou popř. s nečitelností údaje přístroje. Jev je zapříčiněn působením statické elektřiny a lze jej omezit následujícími způsoby:

  - obsluha se nesmí během měření pohybovat

  - přívodní šňůra měřící sondy musí být v absolutním klidu

  - před měřením se odvede náboj z měřeného materiálu jeho přiložením na kovovou desku odpovídajícího rozměru, která je uzemněna

  - obsluha nemá mít na sobě oděv ze syntetických vláken, který může způsobit další tvorbu elektrostatických nábojů

- Soubor doporučení pro přesné měření vlhkosti dřeva

1) Vlhkost lze měřit ve směru vláken (spojnice hrotů sondy je rovnoběžná s vlákny) a kolmo na směr vláken. Rozdíl těchto způsobů měření bývá 0,5 – 1 %.

- Jediným měřením nelze získat dostatečně přesný výsledek. Proto provádějte na jednom kusu materiálu více měření v místech, která jsou od sebe dostatečně vzdálena (alespoň 30 cm).

- Vlhkost naměřená na okrajích kusu nemá dostatečnou vypovídací schopnost, protože je ovlivněna okolním prostředím.

- Přístroj je nacejchovám na dřevěnou „SMRK“. Pro ostatní druhy dřevin použijte převodní tabulku. První řádek tabulky „SMRK“ značí naměřenou hodnotu, ostatní řádky skutečnou vlhkost dané dřeviny. Všechny hodnoty v tabulce jsou uvedeny v procentech vlhkosti dřeva.

- Údržba a opravy přístroje

Díky své konstrukci nevyžaduje tester WHT – 860 prakticky žádnou údržbu, pouze je třeba dbát na správné dosažení měřících hrotů. Přístroj však není vhodné přechovávat v prostorech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí nad 80 % a teplotami nad 45°C. opravy testeru doporučujeme provádět zásadně u výrobce. Kontrolu přesnosti je vhodné provádět 1-krát za 1-2 roky taktéž u výrobce.

- Výměna měřících hrotů sondy

Opatrně stáhneme izolační krytky z nosičů hrotů v délce cca 10 mm, aby byl zajištěn přístup k aretačním červíkům. Červíky povolíme, hroty vytáhneme a do nosičů vložíme nové. Polohu hrotů zajistíme dotažením červíků a izolační krytky vrátíme do původní polohy. Stejným způsobem provádíme kontrolu dotažení hrotů.

- Obsah soupravy

1 ks – tester WHT – 860

1 ks – měřící sonda

1 ks – brašna

1 ks – popis a návod k použití

2 ks – náhradní hroty

1 ks – baterie 9V 6F 22 (v přístroji)

- Základní technické údaje

Rozsah měření :	8 – 60 % (orientačně 5 – 100 %)

Chyba měření :	max. ± 1 % na rozsahu I

cca 3 % na rozsahu II

Rozsah teplotní

Kompenzace :	0 – 90 °C

Napájení :		9V baterie typu IEC 6F 22

Váha celkem :	cca 1,35 kg včetně baterie a pouzdra

Rozměry:		tester – 35 x 80 x 154 mm

sondy – 47 x 200 mm

pouzdro – 60 x 160 x 240 mm

# Převodní tabulka pro korekci vlhkosti běžných druhů dřevin

| Druh dřeva | Vlhkost v % |
| --- | --- |
| Naměřená hodnota | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| ( Smrk ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skutečná hodnota | 7,2 6,7 8,8 7,6 7,5 | 8,0 7,4 9,7 8,2 7,9 | 8,8 8,1 10,6 9,0 8,8 | 9,6 9,0 11,4 9,8 9,5 | 10,5 10,0 12,3 10,7 10,3 | 11,5 11,0 13,1 11,5 11,1 | 12,4 12,2 14,1 12,4 12,0 | 13,5 13,2 15,1 13,2 13,1 | 14,5 14,0 16,2 13,9 14,0 | 15,6 14,7 17,3 14,7 14,9 | 16,5 16,4 18,1 15,6 15,9 | 17,3 16,3 19,1 16,4 16,9 | 18,3 17,1 20,0 17,2 17,8 | 19,3 17,8 21,1 17,9 18,7 | 20,2 18,8 22,1 18,7 19,6 | 21,2 20,3 23,0 19,5 20,6 | 22,1 22,0 24,0 20,3 21,5 | 23,1 23,9 24,8 20,9 22,2 |
| Dub bílý Buk Jedle bílá Jasan bílý Lípa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bříza Mahagon Javor Vlašský ořech Borovice | 8,9 8,2 8,8 8,5 8,6 | 9,8 9,2 9,5 9,4 9,6 | 10,6 10,3 10,0 10,3 10,7 | 11,6 11,3 10,8 11,2 11,8 | 12,5 12,3 11,7 12,1 12,8 | 13,4 13,2 12,5 13,0 13,8 | 14,4 14,0 13,4 13,9 14,8 | 15,4 14,8 14,3 14,8 15,8 | 16,4 15,7 15,2 15,7 16,8 | 17,4 16,5 16,1 16,5 17,8 | 18,4 17,2 17,1 17,3 18,7 | 19,5 18,1 18,2 18,3 19,7 | 20,5 18,8 19,2 19,2 20,6 | 21,6 19,5 20,3 20,1 21,5 | 22,622,2 21,2 20,9 22,4 | 23,6 20,9 22,4 21,8 23,3 | 24,6 21,7 23,7 22,7 24,1 | 25,7 22,3 24,6 23,3 24,9 |
| Jilm americký Modřín Olše Topol | 7,6 8,7 8,9 8,4 | 8,1 9,7 9,9 9,5 | 8,7 10,8 10,8 10,6 | 9,1 11,811,811,6 | 9,8 12,7 12,9 12,7 | 10,4 13,6 13,8 13,8 | 11,0 14,6 14,8 14,8 | 11,7 15,6 15,8 15,9 | 12,5 16,5 16,9 17,0 | 13,4 17,5 18,0 17,9 | 14,1 18,4 18,8 18,7 | 14,9 19,4 19,8 19,7 | 15,6 20,4 20,9 20,7 | 16,3 21,3 22,0 21,6 | 17,0 22,1 22,9 22,6 | 17,7 23,1 23,8 23,6 | 18,6 23,9 24,7 24,7 | 19,0 24,8 25,6 25,9 |

Převodní tabulka pro měření vlhkosti vybraných stavebních materiálů

| Naměřená hodnota | Beton 200 kg/m2 | Beton 350 kg/m2 | Beton 500 kg/m2 | Vápenná malta | Cementová malta | Pórobeton | Sádra | Heraklit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,0 |  |  |  |  | 1,0 | 1,2 |  | 11,2 |
| 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 | 0,8 0,9 | 1,1 1,2 | 1,5 | 0,6 0,7 0,8 0,9 | 1,1 1,2 1,3 1,4 | 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 | 0,3 0,5 0,7 | 11,3 11,4 11,5 |
| 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 | 1,0 | 1,3 1,4 1,5 | 1,6 1,7 | 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 | 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 | 3,4 4,0 4,6 5,4 6,2 | 1,0 1,1 1,2 1,5 1,7 | 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 |
| 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 | 1,1 | 1,6 | 1,8 1,9 | 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 | 7,1 8,1 9,1 10,4 11,5 | 1,9 2,1 2,4 2,6 2,9 | 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 |
| 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 | 1,2 1,3 | 1,7 1,8 | 2,0 | 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 | 2,5 2,6 2,7 2,8 | 12,9 14,3 15,2 16,4 17,6 | 3,1 3,4 3,7 3,9 4,1 | 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 |
| 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 2,8 3,0 3,2 3,4 3,7 | 2,9 3,0 3,1 3,2 | 18,7 20,4 22,1 23,8 25,5 | 4,3 4,6 4,9 5,1 5,4 | 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 |
| 60,0 65,0 70,0 75,0 | 1,5 1,6 1,8 1,9 | 2,0 2,1 2,2 2,4 | 2,2 2,3 2,4 2,5 | 3,9 4,7 6,9 11,4 | 3,3 3,5 4,0 4,6 | 27,2 29,8 33,3 35,2 | 5,7 6,6 8,9 11,1 | 13,7 14,0 14,8 15,5 |

Uvedené údaje v tabulce jsou ve váhových procentech.

Příklad:

Při měření pórobetonu přístroj zobrazí 40 %. Skutečná vlhkost je 12,9 %, to znamená, že 100 kg pórobetonu obsahuje 12,9 kg vody.

POZOR: Při měření běžného podlahového betonu použijte kolonku pórobeton.